# III.1 Propriétés structurales

# III.1.1 Spectroscopie infrarouge a transformée de Fourrier (FTIR)

- IRTF de TPS

La (figure III.1) montre les spectres IR de l’amidon natif et l’amidon plastifié. on note la région des bandes typique des saccarides localisée entre 950 cm-1 et 1200 cm-1 elle caractérise les vibrations d’élongation des liaison C-C et C-O (présent dans l’amylose et l’amylopectine), un pic large située entre 3200 et 3800 cm-1 correspond a la vibration du groupement O-H, ce pic est un peu plus intense dans le cas de l’amidon plastifié a cause de la présence du glycérol qui contient un nombre important de groupement O-H, Un pic localisé vers 1650 cm-1 est attribuée aux vibration de valence du groupement O-H de l’eau de constitution plus la vibration de la liaison O-H adsorbée, le pic situé vers 1423 cm-1 correspondons a la déformation asymétrique de la liaison C-H présent dans le groupement CH3, une autre bandes située entre 2880 et 3000 cm-1 attribuée à l’élongation de la liaison C-H présent dans le groupement CH2 et CH3.

Figure III.1 : Spectre IRTF de l’amidon natif et thermoplastique. cm-1)

- IRTF du SBS vierge et du SBS/TPS

# La (figure III.2) regroupe le spectre FTIR du SBS en couleur rouge et SBS/TPS en couleur noire. Le spectre de la matrice SBS fait apparaitre clairement les vibrations d’élongation symétrique et asymétrique des liaisons C-H du groupement –CH2 aliphatique entre 2980 et 2830 cm-1 ainsi que la vibration de déformation symétrique du groupement –CH2 vers 1458 cm-1. La bande située vers 1380 cm-1 est caractéristique de la déformation symétrique des groupements -CH3 se trouvant en bout de chaîne.

Une bande à 3081 cm-1 avec un pic intense qui correspond aux vibrations d’élongations des groupements C-H aromatique du polystyrène. Une bande à 2923 cm-1 qui correspond a l’élongation asymétrique du groupement de CH2, du polystyrène. Une bande a 1743cm-1 avec un pic intense qui correspond à la vibration du noyau aromatique monosubstitué. Une bande à 1450cm-1 avec un pic intense qui correspond a la déformation du groupement C=C du noyau aromatique

Une bande à 950 cm-1 avec un pic intense qui correspond a la vibration de déformation du groupement vinyle-1,2 présent dans le polybutadiène. Une bande à 725 cm-1 avec un pic intense qui correspond a la vibration de déformation du groupement Cis-1,4 du polybutadiène.

Figure III.2 : Spectre IRTF du SBS vierge et de SBS/TPS.

Le spectre IRTF du SBS/TPS e en couleur noire comporte les pics de SBS et en plus on a observé la formation des nouveaux pics de TPS : vibrations de valence des groupements hydroxyles sous forme d'un large massif situé entre 3700 et 3100 cm-1. Les vibrations d'élongation des liaisons C-H des –CH2 de l'amidon sont observées entre 2970 et 2840 cm-1. La bande d'absorption détectée vers 1630 cm-1 est caractéristique des vibrations de valence de la liaison O-H de l'eau adsorbée à la surface des grains d'amidon. Par ailleurs, la bande située aux alentours de 1425 cm-1 correspond aux déformations des C-H des –CH2. Les nombres d'onde compris dans l'intervalle 1200 et 960 cm-1 correspondent aux vibrations de déformation des liaisons éther C-O-C présentes dans les structures de l'amylose et l'amylopectine.

- IRTF de SBS et les différents nanocomposites SBS/TPS/OMt-Org

La (figure III.3) regroupe les spectres IR du SBS/TPS/OMt-Org à différents taux de OMt-Org. Ces spectres montrent en plus des bandes caractéristiques du SBS et du TPS l’apparition d’une bande d’absorption à 1620 cm-1 correspondant à l'élongation de la liaison O-H du groupe H-O-H.

Avec l’apparition des bandes caractérisant les vibrations de déformation de la liaison Si-O-Si contenue dans la structure de la silice formant l’Omyalite 90 et des CaCO3 MgCO3 Fe2O3.

Figure III.3 : Spectres IRTF de (a) : SBS/TPS, (b) : SBS/TPS/1% OMt-Org, (c) : SBS/TPS/3% OMt-Org et (d) : SBS/TPS/ 5% OMt-Org.

- IRTF des nanocomposites SBS/TPS/OMt-Org/SBS-g-AM à différents taux d’argile

La (figure III.4) regroupe les spectres IRTF du SBS/TPS/OMt-Org/SBS-g-AM à différents taux de OMt-Org. Ces spectres montrent clairement que l’effet de SBS-g-AM n'est pas remarquable et par conséquent, on observe les mêmes bandes qui sont apparues dans les spectres des nanocomposites de la (figure III.3).

On note tout simplement que les changements des intensités des pics peuvent être

Associés au changement de l’épaisseur.

Figure III.4 : Spectres IRTF des nanocomposites (a) : SBS/TPS, (b)

SBS/TPS/1% OMt-Org/SBS-g-AM, (c) : SBS/TPS/3% OMt-Org et (d) : SBS/TPS/5% OMt-Org/SBS-g-AM.

# III.2Essai rhéologique

# III.2.1 Indice de fluidité

La (figure III.5) illustre l’effet de la teneur du nanocharge et du compatibilisant sur la variation de l’indice de fluidité pour les mélanges SBS/TPS. On remarque que plus on augmente le taux du nanocharge, l’indice de fluidité diminue pour tous type de mélanges étudiés dans ce Travail, ceci est évident car les nanocharges à une masse moléculaire et une viscosité plus élevée que celles du SBS, qui empêche l’écoulement libre des chaines d’où un faible indice de Fluidité. Selon la (figure III.5) on observe que l’ajout du compatibilisant diminuer considérablement l’indice de fluidité surtout dans la matrice du SBS/SBS-g-AM, ce qui peut être attribué à la compatibilisation de mélange SBS/TPS dans le mélange (augmentation de poids moléculaire).

L’ajout de TPS à la matrice SBS provoque la diminution de l’indice de fluidité car le poids moléculaire de TPS plus élevé  que le celles du SBS.

Figure III.5 : indice de fluidité pour les différents mélanges.                                                 (A) : SBS, B : SBS / TPS, C : SBS/TPS/ 1% Mt-Org, D : SBS/TPS/3% Mt-Org, E : SBS/TPS/ 5% Mt-Org, F : SBS/TPS/1% Mt-Org/ SBS-g-AM, G : SBS/TPS/3%Mt-Org/ SBS-g-AM, H : SBS/ TPS /5% Mt-Org / SBS-g-AM.

| les échantillons | indice de fluidité |
| --- | --- |
| SBS | 3,45 g/min |
| SBS/TPS | 2,08 g/min |
| SBS/TPS/Mt-org1% | 2,19 g/min |
| SBS/TPS/Mt-org3% | 1,84 g/min |
| SBS/TPS/Mt-org5% | 1,90 g/min |
| SBS/TPS/Mt-org1%/SBS-g-Am | 1,61 g/min |
| SBS/TPS/Mt-org3%/SBS-g-Am | 1,51 g/min |
| SBS/TPS/Mt-org5%/SBS-g-Am | 1,39 g/min |

# Tableau III.1 : la variation de l’indice de fluidité

# III.3. Propriétés Mécaniques

# III.3.1. Résistance au choc (résilience)

(La figure III.6) illustre la variation de la résistance au choc des mélanges étudiés. Le SBS (A) possède une résistance au choc de 20,18, L’ajout du TPS au SBS a diminué la résistance au choc jusqu’à 8,4 dû au manque d’interactions entre la matrice SBS et la phase de TPS (mélange non compatible). La présence de domaine de TPS provoque une transition à un comportement plus fragile pour le mélange SBS/TPS.

En présence de l’argile organophile (Mt-Org), la résistance au choc diminue par rapport à la matrice SBS, mais en fonction du taux de charge une de diminution de la résistance est observée pour les mélanges (C, D, E) comme c’est illustré par la figure III.6.

Pour les mélanges avec l’agent compatibilisant SBS-g-AM (F, G, H), la résistance au choc augmente avec l'augmentation du taux de Mt-Org. Il est à remarquer que la résistance au choc s’est améliorée en présence de SBS-g-AM par rapport au mélange sans agent compatibilisant et elle est importante pour un taux de 3% d’argile organophile. l'agent compatibilisant engendre des interactions entre les constituants du mélange donc la création des interactions particule/charge plutôt que des interactions particule /particule. L’interaction polymère/charge est capable de résister à la propagation des fissures beaucoup plus que la matrice polymères, et par conséquent le matériau devient plus ductile.

| Les échantillons | Résilience kJ/m2 |
| --- | --- |
| SBS | 20,18 |
| SBS/TPS | 8,4 |
| SBS/TPS/Mt-org1% | 7,14 |
| SBS/TPS/Mt-org3% | 6,34 |
| SBS/TPS/Mt-org5% | 5,83 |
| SBS/TPS/Mt-org1%/SBS-g-Am | 24,74 |
| SBS/TPS/Mt-org3%/SBS-g-Am | 30,24 |
| SBS/TPS/Mt-org5%/SBS-g-Am | 21,79 |

Tableau III.2 : la variation de la résistance au choc

(m2)

Figure III.6 : Résilience (résistance au choc) pour les différents mélanges.

A : SBS, B : SBS / TPS, C : SBS/TPS/ 1% Mt-Org, D : SBS/TPS/3% Mt-Org, E : SBS/TPS/ 5% Mt-Org, F : SBS/TPS/1% Mt-Org/ SBS-g-AM, G : SBS/TPS/3%Mt-Org/ SBS-g-AM, H : SBS/ TPS /5% Mt-Org / SBS-g-AM.

III.3.2.Caractérisation par l’essai de traction

Les propriétés mécaniques ont été étudiées par les tests de traction. Les essais mécaniques de traction des éprouvettes sont réalisés sur les différents échantillons de la matrice SBS et ses composites. Les essais ont été effectués en déplacement contrôlé avec une vitesse de 10 mm/min à température ambiante.

| Formulations | Force | Contrainte à la rupture (MPa) | Déformation a la rupture (%) | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | maximale (KN) |  |  |  |
| SBS | 0.22±0.125 | 8.7 ±0.55 | 12.08 ±3.75 | 519.39 ±0.73 |
| SBS/TPS | 0.296± 1.05 | 12.5 ±0.75 | 10.67 ±3.50 | 773.70 ±0.64 |
| SBS/TPS/Mt-org1% | 0.181± 1.53 | 7.13 ±0.65 | 9.15 ±2.45 | 461.22 ±1.55 |
| SBS/TPS/Mt-org3% | 0.291 ± 1.65 | 11.96 ±0.37 | 7.73 ±2.30 | 739.75 ±1.50 |
| SBS/TPS/Mt-org5% | 0.226 ±1.35 | 8.7 ±0.36 | 5.57 ±3.55 | 511.69 ±2.03 |
| SBS/TPS/Mt-org1%/SBS-g-Am | 0.285 ±0.95 | 10.8 ± 0.70 | 7.48 ±2.89 | 562.15 ±0.85 |
| SBS/TPS/Mt-org3%/SBS-g-Am | 0.225 ±1.45 | 8.36 ±0.22 | 7.66 ±2.45 | 465.89 ±1.65 |
| SBS/TPS/Mt-org5%/SBS-g-Am | 0.324±2.45 | 14.2±0.75 | 55.56±4.45 | 794.66 ±2.45 |

Tableau III.3: Valeurs de module de Young, de la résistance (contrainte) à la rupture et de la déformation  à la rupture de la matrice et ses nanocomposites

Les résultats obtenus en termes de module d’élasticité (module de Young), de contrainte à la rupture et d’allongement (déformation) à la rupture des différents échantillons sont reportés sur le tableau III.3. En effet, la bonne ténacité des eprouvettes est due aux bonnes contraintes à la rupture moyennes enregistrées associés à des allongements à la rupture acceptables.

.

La comparaison des valeurs de tableau III.3 permet de constater que la présence de TPS modifie le comportement en traction des mélanges étudiés.

Les valeurs de la contrainte à la rupture obtenues pour les mélanges sont plus faible que ceux du SBS donc la contrainte à la rupture du mélange diminue avec l’ajout de TPS et du taux de OMT qui diminue les forces des interactions des chaînes intermoléculaires. Le tableau indique aussi que le SBS-g-AM n’a qu’un petit effet sur la contrainte à la rupture comme le montre la légère diminution de celle-ci avec l’ajout de l’agent compatibilisant.

Une autre caractéristique qui est une conséquence directe du comportement des mélanges dans le domaine élastique est la variation du module d’Young ou module d’élasticité E. Cette propriété permet la distinction entre les matériaux présentant une grande souplesse et ceux présentant une rigidité appréciable. Les valeurs du module de Young (E) obtenues pour des mélanges sont inférieures que ceux des SBS, et l’augmentation du taux de nanocharge dans le mélange SBS/TPS entraine une augmentation progressive du module de Young (E) du a la nature rigide de la charge.

Les valeurs de l’allongement à la rupture obtenues pour de SBS sont supérieures par rapport à ceux des mélanges, puis commencent à chuter progressivement avec l’augmentation du taux du nanocharge mais il y a une augmentation pour le melange (SBS/TPS/Mt-org3%/SBS-g-Am).

En effet, on observe une nette augmentation de la contrainte à la rupture et de la déformation à la rupture pour les mélanges avec l’agent compatibilisant SBS-g-AM. L’agent compatibilisant engendre des interactions entre les constituants du mélange donc la création des interactions particule/charge plutôt que des interactions particule /particule. L’interaction polymère/charge est capable de résister à la propagation des fissures beaucoup plus que la matrice polymères, et par conséquent le matériau devient plus ductile.

# III.4. Propriétés Thermiques

III.4.1.Analyse thermogravimétrique (ATG)

La technique d'analyse thermique gravimétrique a été utilisée pour déterminer la stabilité–thermique de la matrice SBS et les déférents mélanges SBS/TPS à travers la détermination des températures de décomposition thermique ainsi que de la dégradation.

Les changements de poids des différents échantillons en fonction de la température, ont été déterminés par l’analyse thermogravimétrique (ATG) et représentés sur (les figures III.7)

Figure III.7 : Thermogramme (ATG) de (A) : SBS 100%, (B) : SBS / TPS, et (C) : SBS/ TPS/3% OMt-Org, (D) : SBS / TPS/3% OMt-Org/SBS-g-AM.

Pour la matrice SBS de couleur noire montre une perte de masse en un seul stade. Sa décomposition débute vers 150°C, devient maximale quand la température atteint 180°C, pour laquelle la perte de masse est égale à 94%, et se termine à 220°C avec une masse résiduelle 5%.

Pour les déférents mélanges SBS/TPS/OMt/SBS-g-AM illustrés sur la figure, on remarque généralement, la présence de trois pyrolyses. En effet, la décomposition thermique des échantillons s'est produite en trois étapes. Ce résultat est généralement conforme au processus décomposition thermique de la plupart des produits à base d'amidon Films rapportés dans la littérature

La première pyrolyse, aux environ de la température de 40°C et qui se termine avant 100°C, peut être attribuée à la perte des molécules d’eau présents dans les échantillons par évaporation, dû au caractère hydrophile de l’amidon par la présence des nombreux groupements hydroxyle (OH).

La deuxième pyrolyse, produite entre les températures 160 et 320°C peut être associée à la décomposition des molécules de glycérol. Et que la perte de poids dans la seconde gamme (400-650° C) correspond à un processus complexe compris la déshydratation des bagues de saccharide Et dépolymérisation.

L’analyse thermogravimétrique a montré que l’incorporation de SBS-g-AM et de nanocharge dans la matrice SBS a provoqué une grande amélioration des propriétés thermique de mélanges (température de début de dégradation, la température de décomposition maximale, la température de fin de dégradation).

L’analyse thermogravimétrie a permis de montrer que la perte de masse dépend de la décomposition du mélange.