III -DIAGNOSTIC DE L’OUVRAGE :

III -1-Introduction :

Le diagnostic d’un ouvrage en béton armé existant c’est  l’ensemble des inspections visuelles  et des essais destructifs et non destructifs sur l’ouvrage ou un élément  constructif  de ce dernier, et  ce pour faire un constat clair sur l’état actuel de cette édifice, se prononcer sur la  sécurité structurale, l’aptitude au service et la durabilité de la structure dans le futur.

Dans ce cadre on a mené notre expertise, et cela suite aux  relevés des  multiples inspections effectuées sur le bâtiment en question.

III -2-Constat de l’état

Pour  faire un constat d’état d’un ouvrage on doit suivre  les étapes suivantes :

- Constat visuel

- Auscultation non destructives

- Analyses destructives  complémentaires

- Analyses en laboratoire

III -2-1- Constat visuel

Le constat visuel représente une phase très importante pour l’appréciation de l’état de santé d’un ouvrage existant. Lors de cette analyse, la Personne qui procède à l’inspection doit se confronter à l’ouvrage de façon intensive. Les principaux moyens à disposition lors d’un constat visuel sont la vue, le toucher.

Des moyens complémentaires utiles tels qu’un outillage rudimentaire, des protocoles, un appareil photos, un Dictaphone, etc. doivent également être utilisés lors d’un contrôle visuel.

III -2-1-1Propositions pour l’évaluation de l’état d’éléments de construction [8]

Les propositions données ci-après pour l’évaluation de l’état des éléments de constructions en béton doivent permettre d’effectuer une évaluation et d’établir un rapport sur la base de critères uniformes. L’échelle d’évaluation comporte 5 degrés.

a)Bon état : L’observation de l’ouvrage ne montre pas de défauts notables nid dégâts ou de problèmes particuliers. Il se peut toutefois qu’il existe de petites fissures sans éclatements, des épaufrures ou des efflorescences. Des taches provenant de variations d’humidité sont insignifiantes.

b)Etat acceptable : Il existe quelques petits dégâts tels que des fissures faciles à étancher dans la voie de roulement, quelques légers éclats, etc., qui peuvent être réparés à l’occasion des travaux d’entretien courant. Il faut toutefois que le total des éléments de structure touchés (compris les surfaces déjà réparées) reste inférieur à 10%.

c)Etat défectueux : Il existe une forte fissuration et des écaillages qui peuvent atteindre 20 à 40% de la surface de l’ouvrage (compris les surfaces déjà réparées),il existe quelques fissures traversant avec une forte efflorescence. L’armature passive présente quelques points de corrosion.

d)Mauvais état : Il existe des dégâts de corrosion avancés de l’armature principale,  ainsi que des dégâts ou éclatements du béton. L’armature principale est toutefois encore suffisamment enrobée, mais elle est mise à nu par endroits. Dans les éléments de construction sollicités à la fatigue, il faut particulièrement tenir compte des effets d’entailles dans les zones de corrosion par piqûres.

e)Etat alarmant :Une grande partie de l’ouvrage est fortement attaquée: les dégâts  de l’armature principale sont fortement avancés. Il existe de larges fissures de flexion et d’efforts tranchant (fissures de plus de 0,5 mm d’ouverture). L’armature de traction est en partie mise à nu. Les éléments porteurs principaux présentent des déformations permanentes anormales bien visibles

III -2-1-2Images des dégâts constatés

Fig.III-1 : Dalle  terrasse : pénétration de l'eau à travers la dalle,  dégradation desenduitset corrosion des aciers.

Fig.III-2 : Escaliers : éclatement du béton au niveau  de la paillasse d’escalier   .

Fig.III-3-

Pénétration d’eau au niveau du 4ème étage

.

Fig.III-4: dégradation du bétonà cause de l’humidité

Fig.III-5 :

Fissure entre le poteau et la maçonnerie au  2ème étage

Fig.III-6 : relâchement de revêtement  du poteau

Fig.III-7:

Dégradation du béton et corrosion des armatures au niveau de la dalle du 4ème étage

III -2-2Auscultation non destructives [7]

Les techniques d’auscultation non destructivesfournissent des informations complémentaires qui permettent éventuellement de tirer des conclusions sur les dégâts observés.

III -2-2-1 le Scléromètre

L’essai au scléromètre consiste à projeter une masse sur la surface du béton avec une énergie initiale constante (figure III-8-).

Suite au choc, une partie de l’énergie est absorbée par le béton(énergie de déformation permanente), l’autre partie provoque le rebondissement de la masse mobile qui est proportionnel à l’énergie restée disponible.

M

Béton

Masse Projetée

M

Energie absorbée

Energie  de recul de la masse

Béton

Fig.III-8- : Principe de scléromètre

Indice de rebondissement

L ‘indice de rebondissent est la mesure enregistrée sur une échelle graduée fixe par rapport au bâti de l’appareil de scléromètre, après la projection d’une masselotte chargée par ressort sur une tige métallique en contact avec la surface du béton. Cette mesure est fonction de l’angle d’inclination de l’appareil par rapport à l’horizontal.

Appareillage

- scléromètre : le modèle le plus utilisé pour la détermination non-destructive de la résistance du béton sur la base du recul est le scléromètre SCHMIDT ( Suisse )

Fig.III-9 : Le Scléromètre

- pierre à polir : utilisée pour la préparation des surfaces de mesure.

- bloc d’étalonnage : de dimensions 25 cm x 25 cm x 6 cm.

III -2- 2-2 Étalonnage de l’appareil

Le scléromètre doit être contrôlé par des essais d’étalonnage, car les constantes des ressorts changent après plusieurs utilisations.

# Sur bloc en néoprène armé

Cette méthode consiste à effectuer sur le bloc en néoprène, posé sur une assise rigide et plane, deux séries de 27 mesures espacées de 5 s et à calculer la moyenne de l’indice sclérométrique lsm de la 2ème  série. La position de l’appareil doit être verticale.

Dans le cas où ;

28 lsm 32               : le fonctionnement de l’appareil est satisfaisant

lsm< 28   ou   lsm> 32 : appareil défectueux

Dans le deuxième cas, il est procédé au nettoyage de l’appareil afin de déterminer une nouvelle fois la valeur de lsm.

Si l’appareil est toujours défectueux, donc il est inutilisable. Une révision est nécessaire dans ce cas avec un certificat d’étalonnage.

III -2- 2-3 Mode opératoire : (mesures sur ouvrage)

a. préparation de la surface :

La préparation de la surface consiste à éliminer tout enduit ou peinture adhérant ou poncer si cette surface est constituée d’une couche superficielle friable. Toute trace d’eau sur la surface doit être essuyée.

b. relève des mesures

La surface de mesure doit être divisée en  zones de 400 cm2 au moins.Chaque zone est structurée en un grillage de points de mesure ayant pour espacement  d = 3050 mm.Les points de mesures extrêmes doivent être au moins à 30 mm des bords de la surface testée.

S

d

d

S   400 cm2

d  =  3050 mm.

Fig.III-10- : Grille de mesure sur ouvrage

Fig.III-11 : utilisation de scléromètre pour déterminer la résistance de béton  d’un poteau

III -2- 2-4 Contrôle par le scléromètre

Il existe plusieurs méthodes pour la transformation des indices sclérométrique en résistance mécanique à la compression du béton.

a) Méthode de la courbe unique

:

Fig.III-12-. Courbe de transformation

b) Méthode des coefficients d’influence non corrigent

Dans le cas de la non-disponibilité des éprouvettes pour la détermination de la courbe de calibrage, et l’existence des données sur la composition du béton à tester, on considère que ces informations sont suffisantes pour déduire une courbe de valeurs corrigées.

Les valeurs corrigées n’offrent pas la même précision que la courbe de calibrage mais sont préférables aux valeurs données par la courbe unique illustrée sur l’appareil.

Fig.III-13- : Courbes d’étalonnage pour bétons conservés à l’air

La correction est faite à l’aide du coefficient total d’influence Ct pris égal à :

Ct = Cc .Cd .Ca .Cm .Cu				(7)

Avec :

Cc  :  coefficient d’influence du type de ciment

Cd  :  coefficient d’influence du dosage en ciment

Ca  :  coefficient d’influence du type de granulas

Cm :  coefficient d’influence de la maturité du béton

Cu  :  coefficient d’influence de l’humidité du béton

a-Coefficient d’influence du type de ciment  Cc

Le coefficient d’influence du type du ciment Cc est le rapport entre la résistance des bétons préparés avec des ciments CPA et HRI et celle des bétons à base du ciment CLK250.

| Type de ciment | Cc |
| --- | --- |
| CPA | 1.00 |
| CLK250 | 0.90 |

Tabl.III.1 : Valeurs du coefficient Cc.

b. Coefficient d’influence du dosage en ciment  Cd

Le rapport des résistances des bétons à différents dosages pour le même indice  scléromètrique représente le coefficient d’influence du dosage.

| Dosage ( kg/m3 ) | Cd |
| --- | --- |
| 100 | 0.67 |
| 200 | 0.85 |
| 300 | 1.00 |
| 400 | 1.12 |
| 500 | 1.24 |

Tabl.II.2 : Valeurs du coefficient Cd.

c. Coefficient d’influence du type de granulas Ca

Le coefficient d’influence du type de granulas est pris égal à Ca = 1.00 pour les bétons avec des agrégats siliceux roulés, pour les autres types, ce coefficient doit être déterminé par des essais.

d. Coefficient d’influence de la maturité du béton  Cm

Lorsque la maturité du béton augmente la dureté et la résistance de la couche de surface devient plus grande ce qui diminue la valeur de l’indice sclérométrique.Il n’est pas recommandé d’utiliser le scléromètre sur des bétons ayant un facteur de maturité supérieur à 40 000 ( 4 ans ).

| Maturité du béton C x jours | Cm |
| --- | --- |
| 300 | 1.06 |
| 1000 | 1.00 |
| 6000 | 0.92 |
| 36000 | 0.80 |

Tabl.III.3 : Valeurs du coefficient Cm.

e. Coefficient d’influence de l’humidité du béton

Si l’on prend comme référence la résistance du béton résultant d’une conservation durant 1 jour dans le moule, 6 jours dans l’eau et 21 jours à l’air, à 40-60% d’hygrométrie relative, alors la résistance du béton pour d’autres degrés d’humidité ainsi que pour d’autres indices sclérométrique peut être évaluée à l’aide du coefficient Cu .

| Humidité | CU |  |
| --- | --- | --- |
|  | n = 20 | n = 40 |
| Saturé ( sous l’eau ) | 1.52 | 1.12 |
| Standard | 1.00 | 1.00 |
| A l’air sec | 0.94 | 0.96 |

Tabl.III.4:Valeurs du coefficient Cu.

##### Calcul de la résistance du béton

Dans le cas d’un béton  sec   :      Ref = Rst . Ct                                           …(8)

Rst :  résistances du béton de référence standard.

Ct ,  : coefficients d’influence totaux.

Résultats d’auscultation

| ETAGE | Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CT | RC moy (Kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 36 | 38 | 34 | 44 | 42 | 32 |  | 205,35 |
| RDC | 2 | 39 | 43 | 42 | 41 | 46 | 37 |  | 255,65 |
|  | 3 | 40 | 48 | 42 | 41 | 46 | 37 | 0,93 | 272,19 |
|  | 4 | 52 | 51 | 51 | 47 | 51 | 48 |  | 398,52 |
|  | 5 | 39 | 45 | 42 | 41 | 46 | 36 |  | 265,03 |
|  | 6 | 35 | 42 | 42 | 41 | 46 | 37 |  | 253,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MOY | 275,01 |

Tabl.III.5: résultat d’auscultation sur le poteau

L’auscultation non destructif par le scléromètre a permet de déterminer la résistance à la compression du poteau étudier   RC= 275 MPa, cette dernière est supérieur à 25 MPala résistance  du calcul.

III -2- 3  Méthode ultrasonore

III-2-3-1 - principe de fonctionnement:

Le principe utilisé est celui de la mesure du temps de propagations t des ondes longitudinales dans le béton, émises par un ébranlement.

Les deux sondes sont appliquées l'une en face de l'autre contre la surface de béton, et le temps de propagation est lu sur l'affichage digital en microsecondes

Connaissant la distance d parcourue par les ondes, on en déduit une vitesse V :

V=d / t

Où :

v : exprimée en mètres par second m / s

t : temps de propagations des ondes longitudinales en (s)

d : la distance en (m)

Comme une certaine corrélation existe entre la vitesse du son et la résistance, en peut apprécier, avec des étalonnages préalables, la valeur de la résistance du béton.

III-2-3-2 -Contrôle de la calibration:

Avant chaque emploi, il est recommandé de contrôle la calibration.

Le temps de passage des ultrasons à travers l'éprouvette étalon (éprouvette de calibration) est de 56,6 μS .

III-2-3-3 -Type de mesure (mesure en transparence)

Utilisée dans le cas des éprouvettes, des poteaux ou de certainespoutres. Le capteur est placé face à l'émetteur ; ce que fait que la distance entre les centres des sondes (ou bien la distance  parcourue par les ondes) est égale a l'épaisseur de l'élément ausculté (Fig.III-15 ).

C'est le type de mesure le plus utilisé et qui fournit plus de temps de propagation des ondes.

III-2-3-4 - Nombre nécessaire de points d'essai:

Pour obtenir des résultats représentatifs, et pour que l'estimation de la qualité du béton soit bonne, le nombre de points de mesure dépend de plusieurs facteurs  tels que :

- Les dimensions de l'élément ausculté ;

- L'accessibilité de l’élément.

D'une façon générale, on admet que pour déterminer la valeur moyenne de la résistance, il faut effectuer au moins une vingtaine de masures de la vitesse des ultrasons.

On peut minimiser le nombre à 6, si on contrôle des éléments préfabriqués. On peut également diminuer le nombre de mesures dans le cas l'auscultation d'un élément de petites dimensions.

III-2-3-5 -   Chois des zones de points d'essai :

Les points d'essai doivent être uniformément répartis sur tout l'élément lorsque c'est possible.

En générale, on choisit des sections d'essais et pour chaque section en effectue 2 mesures.

- Prendre  en considération le fait qu'il peut y avoir des résistances différentes d'une section à une autre dans le même élément (exemple partie inférieure et supérieure d'un poteau).

- Eviter les zones de mauvaise surface (surface présentant des petites cavités ou des aspérités) ; ainsi que les zones de béton altéré ou humide.

- Eviter les zones traversées par les armateurs principales, ainsi que les zones de concertation des contraintes (section milieu d'une poutre ou section appui par exemple).

- Eviter les zones ou il y a présence d'autres matériaux, tels que le bois, la céramique …etc.

III-2-3-6 -  Préparation de la surface des points d'essai :

Avant de faire l'essai de n'importe quel point, on doit :

- Marquer les points de mesures sur la surface de l'élément (particulièrement si on emploie la mesure par transparence pour avoir les deux sondes  sur le même axe).

- Enduire la surface de l'élément avec de la vaseline (ou une autre matière  qui donne un bon couplage acoustique) sur les points de mesure.

- Assécher la surface de l’élément, si béton  est humide.

III-2-3-7 -  Contrôle par la méthode ultrason

Selon le chercheur allemand Wesche

- 2500 m/s  V  3200 m/s 	 béton de faible résistance,

- 3200 m/s  V  3700 m/s	 béton de moyenne résistance,

- 3700 m/s  V  4200 m/s	 béton à haute résistance,

- V  4200 m/s		 béton à très haute résistance.

D’autres appréciations peuvent être apportées telles que celles tirée des recommandations canadiennes données ci-dessous :

- V  2134 m/s 		 très mauvaise qualité

- 2134 m/s  V  3048 m/s	 mauvaise qualité

- 3048 m/s  V  3658 m/s	 douteuse

- 3658 m/s  V  4572 m/s	 bonne

- V  4572 m/s		 excellente

Remarque : dans l’expertise de ce bloc nous n’on pas utiliser l’ultrason parce que l’appareil n’est pas disponible

Elément à tester

R

E

L

Boite de mesure

V=d/t

Fig.III-14 :Principe de mesure par transparence

III -2-4Analyses destructives complémentaires [8]

Les analyses destructives impliquent une intervention physique(Sondage) sur l’ouvrage considéré ou niveau de section critique. Pour contrôler les dégâts constatés visuellement, pour étalonner des mesures faites par des auscultations non destructives ou pour déterminer les causes de certains dégâts.

Fig.III-15- : Carottage dans un élément en béton, pour des analyses en laboratoire.

L’analyse destructive des éléments constructifs  de la structure est impossible  vu que le bâtiment est occupé par les habitants.

III-2-5 analyse dans le laboratoire [8]

Les analyses en laboratoire permettent de compléter les résultats obtenues par les observations in situ décrites précédemment (visuelles, non destructives, destructives). Elles livrent des résultats très localisés mais qui sont par contre relativement objectifs et précis. Cette précision ne doit toutefois pas être surévaluée. Lorsque l’on procède à des essais en laboratoire il faut attacher une grande importance à la localisation des prélèvements ainsi qu’à la manutention des échantillons Un seul essai en laboratoire donne, dans le meilleur des cas, une indication mais certainementjamais un résultat permettant à l’ingénieur de tirer des conclusions.

En laboratoire on fait principalement des essais de résistance et des analyses chimiques (par ex. composition chimique, etc.). Certains essais permettent en outre de tirer des conclusions sur la durabilité des matériaux (essais d’exposition aux agents atmosphériques tels que gel, ultraviolets, etc.). Du fait que ni les constats visuels, ni les analyses non destructives ou destructives ne sont en mesure en répondre aux questions évoquées ci-dessus, il est certain que les analyses en laboratoire sont un moyen extrêmement utile pour l’évaluation de l’état d’un ouvrage.

Enfin, et après l’inspection visuelle ainsi que l’auscultation non destructive (scléromètre) effectuée sur la structure, il a été jugé que l’ouvrage est dans un état acceptable (degré 2).

Mais une intervention  d’équipe d’entretient est obligatoire pour réparer les défauts  constates.