IX- CONCLUSION ET PERSPECTIVES

IX-I- Conclusions

Le présent travail est mené sur l’expertise d’un bâtiment existant à usage d’habitation en R+4 en béton armé, l’expertise a été effectuée en évaluant les performances et les vulnérabilités actuelles de cette structures suite à une compagnie d’auscultation non destructifs ainsi qu’une analyse analytique sismique (méthode modale spectrale et statique équivalente) et plastique des différents portiques de cette dernière. Les principales conclusions tirées de cette étude sont les suivantes:

- Il existe quelques petits dégâts tels que des fissures faciles à traiter, quelques légers éclatements des enduits et du béton, et des problèmes d’étanchéité,  ces dégâts  peuvent être réparés à l’occasion des travaux d’entretien courant du bâtiment en question. Pour cela ce bloc est évalué dans un état acceptable.

- La vérification de sécurité des éléments structuraux de la structure vis-à-vis le règlement parasismique Algérien RPA99 révisé en 2013 est satisfaite pour la  majorité de ces derniers, à part le taux minimal du ferraillage pour les poteaux du 4ème étage est non respecté.

- Vu que la hauteur du bâtiment dépasse les 14m, et ce bloc est situé dans la zone sismique IIa moyenne sismicité selon RPA99/2003, d’après cette dernière le système de contreventement qui peut  reprendre la totalité des sollicitations horizontales(séisme) et verticales, est un système de contreventement mixte assuré par des voiles et des portiques, ou noyau en béton armé, au lieu des portiques autostables en béton armé( le cas actuel).

- L’analyse plastique des différents portiques dans les deux sens a permet de détecter  les zone les plus faibles dans cette structure, qui sont les endroits ou apparaissent les premières rotules plastiques, le type de renforcement de cette structure qui a été adopté en conséquence est d’introduire des voile en béton armé dans les deux sens pour rigidifier le bâtiment en question.

- le présent travail met  en évidence les éléments nécessaires capables d’évaluer l’état actuel des structures existantes, et de déterminer la vulnérabilité sismique des blocs identiques, réalisés avant la révision de l’RPA99 (avant 2003), et situés dans la même zone sismique.  Et concevoir en conséquence des solutions appropriées de renforcement de ces derniers.

- les connaissances acquises durant cette étude représentent un cumul très important de savoir et de maitrise des outils de calcul (logiciels  tel que le SAP2000, AUTOCAD, SOCOTEC.),  des réglementations (R.P.A99/203, C.B.A.93, BAEL) et la compréhension du comportement plastique des structures en portique permettent la maitrise l’expertise et le calcul de ce type de structure, et l’entrée facile  dans le monde professionnel d’engineering.

IX-II- Perspectives

Le présent thème peut être développé dans plusieurs directions:

- Multiplier et diversifier les épreuves d’auscultations non destructives pour une meilleure évaluation des états des structures à expertiser.

- établir des plans d’intervention pour renforcer les structures dégradées en utilisant les matériaux et les méthodes appropriées.

- Utiliser la méthode Pushover au lieu de la méthode des rotules plastiques dans l’analyse plastique des structures existantes pour déterminer  leurs niveaux de sécurité.