LISTE DES  FIGURES

Fig.II-1 : Façade principale du  bâtiment………………………………….……………….………. 3

Fig.II-2 : Façade postérieur du  bâtiment   ……………………………………….………..…….….3

Fig.II-3- : Diagramme contraintes-déformations du béton à L'ELU……….……………….………5

Fig. II-4- : Diagramme contraintes-déformations du béton à l’ELS…………………..…………….6

Fig. II-5- : diagramme de contrainte-déformation de l’acier …………….………….…………...….7

Fig. III-1- : Dalle  terrasse : pénétration de l'eau à travers la dalle,

dégradation de béton et corrosion des aciers.……………………………………….………….…...10

Fig. III-2 - : Escaliers : éclatement du béton au niveau  de la paillasse d’escalier  ………………..10

Fig. III-3- Pénétration d’eau au niveau du 4ème étage………………………………….…………..11

Fig.III-4-:dégradation du béton a cause de l’humidité ……………………………...……………..11

Fig.III-5-:Fissure entre le poteau et la maçonnerie au  2ème étage………………………………....11

Fig. III-6- : relâchement de revêtement  du poteau……………………………………….………..12

Fig. III-7-:Dégradation du béton et corrosion des armatures au niveau

de la dalle du 4ème étage…………………………………………………………………..……..…..12

Fig. III-8-: principe de scléromètre…………………………………………….…….………....…..13

Fig.III-9-:scléromètre ………………………………….………...……..…..……………….....…..13

Fig. III-10- : Grille de mesure sur ouvrage…………………………………..…….………..……..14

Fig. III-11- : utilisation de scléromètre pour déterminer la résistance

de béton  d’un poteau………………………………………………………………….……………15

Fig. III-12- Courbe de transformation………………………………………………………….…..15

Fig. III-13- : Courbes d’étalonnage pour bétons conservés à l’air …………………………….…..16

Fig. III-14- : Principe de mesure par transparence ………………………………………….……..20

Fig. III-15-: Carottage dans un élément en béton, pour des analyses en laboratoire……….………21

Fig. IV-1-:coupe planché terrasse……………………………………………………...…….……..25

Fig. IV-2- :coupe planché étage courant …………………………………………..…..…………..25

Fig. V-1- : distribution  des forces sismique……………………………………...…………...…....41

Fig. V-2- : Courbe du spectre de réponse………………………………….……….…..…….…….43

Fig. V-3- : distribution des forces verticale et horizontale………………………..……….……….59

Fig. VI -1- :semelle…………………………………………………………………..…………….61

Fig. VI-2- : Diagramme de contrainte a la  base de  semelle…………………………….…….…..61

Fig. VI-3- : Disposition  des armatures d'une semelle isoler S1……………………….………..…64

Fig. VI-4- : Disposition  des armatures d'une semelle isoler S2………………..……………….…66

Fig. VI-5- : Ferraillage de longrine…………………………………………….………....……..…67

Fig. VII-1- : Comportement d’une poutre en charpente métallique sous charge croissante……….70

Fig. VII-2-: Comportement d’une poutre en béton armé sous charge croissante………............….73

Fig.VII-3-: Diagramme moment-courbure pour la poutre en béton armé…………………….…...74

Fig. VII-4-: Diagramme charge-déplacement……………………………..…………………....….74

Fig. VII-5-: Distribution des contraintes et déformations pour une section

en flexion simple (poutre)…………………………………………………………………..……...75

Fig.VII-6-: Distribution des contraintes et déformations pour

une section en flexion  composée (poteau)………………………………………………….....…..77

Fig. VII-7- : Barre supplémentaires du Portique (F)……………………………………..……..…79

Fig. VII-8-: Distribution des forces verticales et horizontales (forces en KN)……………….……79

Fig. VII-9-: position des sections critiques……………………………………..………..……...…80

Fig.VII-10- : position des rotules dans le portique F………………………….……………...........82

Fig. VII-11- : Les barres supplémentaires dans le portique (1)………………………..…….…….83

Fig. VII-12- : Les rotules formées dans le portique 1………………………………………..….…86

Fig. VIII-1- : position des voiles………………………………………………………………..….89