Conclusion générale :

Le présent travail a été consacré à l’étude de l’inhibiteur de la corrosion de l’acier dans une solution d’acide sulfurique 0.5M.

Ce travail avait pour objectif d’étudier l’efficacité inhibitrice de ferrocène sur la corrosion de l’acier dans le milieu acide, l’évolution de protecteur de cet inhibiteur s’est fait par l’abondon, les courbes de polarisation et en fin la spectroscopie d’impédance électrochimique.

L’efficacité inhibitrice de ce composé augmente d’une part avec la concentration de l’inhibiteur (77.52 % ; 0.006 g/l).

Il en résulte que la diminution de l’intensité du courant de corrosion, dans les conditions opératoires appliquées, suggère un effet inhibiteur plus ou moins important selon les concentrations.

L’analyse des résultats d’impédance électrochimique à la basse fréquence de l’acier a montré que l’inhibition est due à la formation d’un dépôt et stable que limite la corrosion.

Le résultat trouvé d’après cette étude : le composé FCAN se comporte comme les inhibiteurs

Cathodique.

De là on peut conclure que ce composé est un excellent inhibiteur pour l’acier en milieu acide, même à très basses concentration.