Chapitre VIII                                                      Conclusion  générale

Conclusion générale
    Les objectifs visés dans cette étude, sont - à notre avis- largement réalisés et nous espérons que le travail expérimental effectué à traiter la problématique posée questions, en conséquences les résultats obtenus nous  permettent de tirer les conclusions suivantes :
· les différents  types de BHP  à base de sable préparés avec ajouts actifs  (laitier et pouzzolane) offrent  une viscosité plastique supérieure à celle du béton témoin.
· La viscosité plastique des BHP à  base  des  ajouts minéraux (laitier et pouzzolane)  a une relation honnête avec le pourcentage des fine à l’exception  du dosage 450 kg/m3 qui nécessite d’augmenter le rapport E/C a cause du besoin excessif du  laitier dans la  fixation de l’eau de l’hydratation.
· l’ouvrabilité des bétons a base des sables qui contiennent des ajouts actif  en présence de l’adjuvant super plastifiant montre une fluidité  moins importante par rapport au BHP  témoin en revanche une faible seuil de cisaillement.  

· L'utilisation du super plastifiant « MEDAFLOW 30 » et fumée de silice dans les formulations des bétons étudiée peut avoir une influence bénéfique sur la résistance mécanique.. 

· L’utilisation de laitier apporte un effet avantageux sur la réponse mécanique en améliorant les propriétés physiques (compacité élevée)  surtout en présence des filler de verre et les propriétés chimiques (réaction pouzzolanique) , ce qui correspond au résultats des résistance mécanique a l’état durci, ce qui explique un développement important  de la résistance.

· Une bonne corrélation entre la résistance à la compression par écrasement et les mesures prise par les méthodes non destructives correspondantes (indice de rebondissement et vitesse ultrasonique) pour l'ensemble des bétons examinés.
·  La  combinaison de END  permis de réduire l’incertitude mieux que de considérer les mesures de sclérométre et l’ultrason séparément 
Quant aux perspectives nous espérons de traiter les axes points suivants :
· Approfondir  notre étude en effectuant des essais non destructifs  (scléromètre, ultrason) avec une expérimentation d’analyse microstructurale.  

· Etude de la durabilité des BHP a base d’un sable préparé  dans les milieux agressifs.
PFE
Page 126

